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Strona 1

ETI-PET 150
	Format/mm
	Cena w zł/1000szt
	Ilość na rolce
	Ilość rzędów

	45x90
	40,50
	2.000
	1


· ceny netto za 1000szt
· średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm,

· w przypadku innego sposobu konfekcji prosimy o kontakt z działem handlowym,

· termin realizacji zamówienia złożonego pisemnie w dni robocze do godziny 12:00 to 7 dni,

	Opis materiału

	- poliester biały bez kleju
- grubość-150mµ

- odporność temperaturowa- do 88oC

- odporność na ścieranie- 235N

- dwustronna możliwość nadruku

- zalecana taśma termotransferowa RESIN SP

ZASTOSOWANIE

- przemysł hutniczy

- transport

- ogrodnictwo

- przemysł drzewny

-budownictwo
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