KARTA DANYCH MATERIAŁU
Dane podstawowe
Samoprzylepny papier termiczny typu linerless. Wysokiej jakości papier termiczny z powłoką antyadhezyjną oraz warstwą klejącą. Wysoka czułość i doskonała stabilność wobec wpływów środowiskowych. Produkt nie zawiera fenoli. Zastosowanie – etykiety linerless (bez podkładu).
Parametry papieru
	Parametr
	Wartość
	Norma

	Gramatura
	91±5 g/m²
	ISO 536

	Grubość
	93±5 µm
	ISO 534

	Wilgotność
	6,0 %
	ISO 287

	Białość (R457+)
	>88 %
	ISO 2470

	Gładkość (Bekk)
	>500 s
	ISO 5627

	Wytrzymałość na rozciąganie MD
	>59 N/15 mm
	ISO 1924/2

	Wytrzymałość na rozciąganie CD
	>18 N/15 mm
	ISO 1924/2

	Nieprzezroczystość
	>88 %
	ISO 2471


Klej
Klej typu hotmelt, samoprzylepny, permanentny, o wysokiej przyczepności do różnych podłoży. Bardzo dobre właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach.
	Parametr
	Wartość
	Norma

	Przyczepność odrywania (180°/szkło/24h)
	13±3 N/25 mm
	FTM 1*

	Loop Tack (szkło)
	22±3 N/25 mm
	FTM 9*

	Temperatura mięknienia
	105 °C (R&B)
	


* Test wykonany z użyciem PET 50 mic.
Warunki przechowywania
Stała temperatura (18–25°C) oraz wilgotność (40–55%). Magazyn powinien być czysty i suchy. Materiały, jeśli nie są używane, powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu lub być dobrze zabezpieczone przed kurzem i zabrudzeniami. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.
Okres przydatności
12 miesięcy – dotyczy wyłącznie materiałów wyprodukowanych przez Polcoat, nie obejmuje materiałów poddanych dalszemu przetwarzaniu.
Uwaga
Niniejsza karta danych produktu ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie produkty sprzedawane są przy założeniu, że nabywca samodzielnie określił ich przydatność do swoich zastosowań. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
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